## Problemas de Impresión
### Delaminación
Mala adherencia entre capas. Hay zonas entre capas que están despegadas y las piezas se vuelvne quebradizas.
Este problema se puede deber a
- Humedad del material usado o del ambiente
- Corrientes de aire
- problemas de calefacción de la cama o baja temperatura
- parámetros de impresión erroneos.
Para solucionarlo hay probar con lo siguiente:
- Evitar corrientes de aire
- Subir 5 o 10 grados la temperatura
- Controlar la humedad del material empleado
- Aumentar la temperatura de la cama un par de grados
- Aumentar el fujo
- Disminuir la velocidad de impresión
## Infra/Sobre Extrusión
La infraextrusión ( under extrusion) es la falta de material al salir por nuestra extrusora.
El problema se puede deber a:
- Un atasco en la extrusora
- noozle inadecuado
- Velocidad de impresión
- Diametro del material incorrecto
Solución
- Aumentar un poco el flujo
- Aumentar temperatura
- revisar tubo bowden
- comprobar si el noozle está atascado
### Referencias
- nivelar la cama
- https://www.leon-3d.es/guia-de-resolucion-de-problemas/
- https://cults3d.com/es/blog/articles/identificar-corregir-defectos-problemas-impresion-3D
- https://www.spainlabs.com/foros/tema-GUIA-DEFINITIVA-de-impresion-3d-todos-tus-problemas-resueltos--5081
- https://3dnation504795197.wordpress.com/guide/
- https://of3lia.com/evitar-warping-y-cracking-3d/
- https://all3dp.com/2/under-extrusion-3d-printing-all-you-need-to-know/
- https://www.impresoras3d.com/como-solucionar-la-falta-de-extrusion-o-under-extrusion/
- https://www.impresoras3d.com/como-solucionar-atasco-en-la-boquilla-o-nozzle/
- https://www.impresoras3d.com/la-adhesion-entre-capas-problemas-soluciones-impresion-3d/
- https://elmundo3d.com/errores-impresion-3d/
- https://bitfab.io/es/blog/problemas-impresion-3d/